PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 07/13

vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

1)	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: IZOBAN

2)	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: datum výroby (číslo šarže) uvedeno na obalu výrobku

3) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Syntetická nátěrová hmota pro povrchovou úpravu na ochranu betonu v budovách a inženýrských konstrukcích s použitím – ochrana proti vniku látek.

Další použití: nátěry savých materiálů a kovových předmětů opatřených základním antikorozním nátěrem

4) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  Detecha, chemické výrobní družstvo

Husovo náměstí 1208

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

5) Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:  Nevztahuje se

6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  systém 2+

7)	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Slovenská republika, Notifikovaná osoba č. 1301	
provedl certifikaci řízení výroby podle systému 2+ a vydal Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301–CPD–0203 dne 08.06.2006 (v souladu se směrnici Rady č. 89/106/EHS)

8)	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Nevztahuje se

9) Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| Přilnavost mřížkovou zkouškou | ≤ GT 2 | EN 1504-2: 2004 |
| Propustnost CO2 | sD > 50 m |  |
| Propustnost pro vodní páru | třída I: sD < 5 m |  |
| Rychlost pronikání vody v kapalné fázi | w < 0,1 kg/m2.h0,5 |  |
| Soudržnost odtrhovou zkouškou | ≥ 0,8 N/mm2 |  |
| Odolnost vůči teplotnímu šoku – zmrazovací a rozmrazovací cykly bez působení rozmrazovacích solí | Po zkoušce bez tvorby bublin, trhlin a odlupování Odtrhová zkouška: ≥ 0,8 N/mm2 |  |
| Chemická odolnost | NaOH 10 %, H2SO4 10 %, benzin s obsahem aromátů 18 % Po 30 dnech bez viditelných změn |  |
| Reakce na oheň | třída F |  |
| Nebezpečné látky | Shoda s čl. 5.3 |  |

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: Nevztahuje se

10) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v  bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Božena Voborníková

předseda představenstva

V Novém Městě nad Metují dne 01. 07. 2013

Aktualizace č. 0

# Seznam příloh

Příloha č. 1	Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301–CPD–0203

Příloha č. 2	Bezpečnostní list

Příloha č. 3      Vzory značky shody

## Příloha č. 1 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

## Příloha č. 2 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

Bezpečnostní list

http://www.detecha.cz/images/stories/dokumentace_06_13/izoban_21_11_2011.doc

Příloha č. 3 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

a)

06

Detecha, chemické výrobní družstvo Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika IZOBAN 07/13

Přilnavost mřížkovou zkouškou: ≤ GT 2 Propustnost CO2: sD > 50 m Propustnost pro vodní páru: třída I: sD < 5 m Rychlost pronikání vody v kapalné fázi: w < 0,1 kg/m2.h0,5 Soudržnost odtrhovou zkouškou: ≥ 0,8 N/mm2 Odolnost vůči teplotnímu šoku – zmrazovací a rozmrazovací cykly bez působení rozmrazovacích solí: Po zkoušce bez tvorby bublin, trhlin a odlupování Odtrhová zkouška: ≥ 0,8 N/mm2 Chemická odolnost: NaOH 10 %, H2SO4 10 %, benzin s obsahem aromátů 18 % Po 30 dnech bez viditelných změn Reakce na oheň: třída F Nebezpečné látky: shoda s čl. 5.3

EN 1504-2: 2004 1301

Povrchová úprava na ochranu betonu – ochrana proti vniku látek

Příloha č. 3 k Prohlášení o vlastnostech č. 07/13

b)

06

Detecha, ch.v.d., Husovo náměstí 1208, 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika 07/13

EN 1504-2: 2004 1301

více na www.detecha.cz